## Slide 1
Herstellung und Gefüge-Eigenschafts-Korrelation von Lithium-Lanthan-Titanat (LLTO) als Festkörperelektrolyt

## Slide 2: Gliederung
Titanatbasierte Keramiken am IAM-KWT
  Beispiele zu Gefüge-Eigenschafts-Untersuchungen
LiLaTiO3 als Festkörperelektrolyt
  Herstellung über Mischoxid-Route
  Sinterung zu zwei Korngrößentypen
  Elektrische Leitfähigkeiten von Korn und Korngrenze
  Ausblick zum Fügeverhalten LTO/LLTO/LNMO

## Slide 3: Titanatbasierte Materialsysteme am IAM-KWT
SrTiO3 / BaTiO3
Modellsystem zur Untersuchung von Sintern, Kornwachstum und der Defektchemie
Anwendung als Kondensatormaterial, PTC-Elemente, Sauerstoffleiter
PbZr1-XTiXO3
untersuchtes System bezüglich Gefüge- und Phasenentwicklung, Pb-Gehalt, Zr/Ti – Verhältnis, etc.
Einsatz vor allem als ferroelektrische Keramik für Aktoren
LiLaTiO3
Festkörperelektrolyt für Lithiumionenakkus
Wenige Untersuchungen zur Gefüge-Eigenschafts-Korrelation
Adaption etablierter Herstellungs- und Charakterisierungs-methoden

## Slide 4: Kornwachstum in SrTiO3
Unerwartetes Kornwachstum bei SrTiO3

## Slide 5: Kornwachstum in SrTiO3
1250°C
1380°C
1460°C
1600°C
  Ausbildung kristallographischer Ebenen temperaturabhängig
  => Andere Grenzflächenenergien, modifiziertes Wachstumsverhalten
Unerwartetes Kornwachstum bei SrTiO3

## Slide 6: Kornwachstum in SrTiO3
Querschnitt (nach Wärmebehandlung)
Kooperation mit AG Gumbsch (KIT)
Röntgenbeugungskontrasttomographie
DCT
SrTiO3-Probe:
250 µm Durchmesser
1112 Körner
Querschnitt (nach dem Sintern)
  Mit der 3D-DCT kann lokal die zeitliche Änderung eines Gefüges analysiert werden

## Slide 7: Dotierung und Gefügeentwicklung bei PZT
  Korngröße
    steigt mit Sintertemperatur
    sinkt mit eff. Donatorgehalt

## Slide 8: Einfluss der Korngröße auf das Dehnungsverhalten
  Dehnungsverhalten Korngrößenabhängig
  Korngröße beeinflusst Phasenausbildung
  kleinere Korngröße, Rückgang des tetragonalen Phasenanteils und Verringerung der rhomboedrischen Verzerrung (hier -25%)
PZT
PFM: Piezo Force Microscopy

## Slide 9: Einfluss der PbO-Stöchiometrie auf die Dehnung eines PZT-Aktuators
  Der PbO-Gehalt der gesinterten PZT-Keramik hat einen signifikanten Einfluss auf das Dehnungsverhalten, aber keinen Einfluss auf die Gefügeentwicklung.
2% PbO Überschuss
2% PbO Defizit
1 µm
1 µm
Mikrostruktur
- 20%

## Slide 10: Einfluss der PbO-Stöchiometrie auf die Dehnung eines PZT-Aktuators
  Unterschiede im Dehnungsverhalten können über die Gehalte der ferroelektrischen Phasen erklärt werden.
- 20%
(002)tr
(002)rh
(200)tr

## Slide 11: Überlegungen zur Struktur von LLTO
A-Platz : Li1+, La3+, V2-
B-Platz : Ti4+
O-Platz : O2-
Leitfähigkeitsmechanismus: Leerstellendiffusion
Beispiel 1:
 Leitfähigkeit thermodynamisch bestimmt
Beispiel 2:
 Leitfähigkeit thermodynamisch und defektchemisch beeinflusst

## Slide 12: Herstellung mittels Mischoxid-Route
Li2CO3
TiO2
Kalzinierung
Attritierung
Charakterisierung
Mahlprozess
Charakterisierung
Formgebung
&
Sintern
Charakterisierung
La2O3

## Slide 13: Charakterisierung - XRD
+
+
+
+
+
+

## Slide 14: Analyse des Kalzinationsprozesses
LLTO
Titanatbildungen

## Slide 15: Anpassung der Herstellungsroute
Einwaage der Startoxide anpassen (Li-Überschuss, La-Überschuss)  Einstellung der gewünschten Stöchiometrie (
Anpassung der notwendigen Haltezeiten für die Reaktionsschritte  Beeinflussung der Abdampfung

## Slide 16: Analyse des Kalzinationsprozesses
Li4Ti5O12
LLTO
1020°C
950°C
650°C
550°C
350°C
Kalzination bei 950 °C ausreichend  Umgehen der Verdampfungsproblematik und Versinterung / Vergröberung
La2O3 liegt anteilig als Hydroxid vor  Anpassung der Einwaage
2,5% La
2,2% La
2,0% La
1,8% La
1,5% La
Li4Ti5O12
LLTO
La-Ti-Phase

## Slide 17: Analyse des Kalzinationsprozesses
Nach Sinterung keine Fremdphasen mittels XRD erkennbar.

## Slide 18: Pulvercharakterisierung
100 µm
2 µm

## Slide 19: Pulvercharakterisierung
Partikelgrößenverteilung:
4,8 m2/g ≈ 0,25 µm Ø
nach 6 h
d50 = 0,8 µm
Chart: Partikeldurchmesser [µm]
Chart: Partikeldurchmesser [µm]
Chart: Partikeldurchmesser [µm]
Chart: Partikeldurchmesser [µm]
Chart: Partikeldurchmesser [µm]
Chart: Partikeldurchmesser [µm]
Chart: Partikeldurchmesser [µm]

## Slide 20: Einfluss der La-Einwaage auf das Sinterverhalten
2,5% La
2,2% La
2,0% La
1,8% La
1,5% La

## Slide 21: Charakterisierung - Mikrostruktur
1250°C / 10h, Dichte > 97%
5 µm
20 µm

## Slide 22: Charakterisierung – REM / EDX
Spectrum Label | Spectrum 1 | Spectrum 2 | Spectrum 3 | Spectrum 4 | Spectrum 5 | Spectrum 6
O | 24.46 | 24.51 | 25.47 | 44.17 | 43.64 | 44.10
Ti | 27.73 | 27.86 | 28.14 | 54.63 | 54.95 | 55.26
La | 47.81 | 47.63 | 46.39 | 1.20 | 1.41 | 0.64
Total | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00

## Slide 23: Einfluss des Lanthangehalts auf Fremdphasenanteil in Li0.3La0.557TiO3
Li0.3La0.567TiO3
Li0.3La0.567TiO3 + 2.5% La
La
Ti
La
Ti
 Fremdphasenanteil sinkt mit La-Überschuss (bis 2,5%)

## Slide 24: Sintertemperatur und Lanthangehalt: Einfluss auf Gefügeentwicklung
1150°C / 15 min
1250°C / 10 h

## Slide 25: Vergleich La-Einwaage, Gefüge 1150°C/15Min
1,5% La-Überschuss
1,8% La-Überschuss
2,5% La-Überschuss
2,0% La-Überschuss
2,2% La-Überschuss
0,0% La-Überschuss
mittlere Korngröße liegt zwischen ca. 1,5 µm und 2 µm
10 µm
10 µm

## Slide 26: Vergleich La-Einwaage, Gefüge bei 1250°C/10h
1,5% La-Überschuss
1,8% La-Überschuss
0,0% La-Überschuss
2,5% La-Überschuss
2,0% La-Überschuss
2,2% La-Überschuss
mittlere Korngröße liegt zwischen ca. 4 µm und 4,5 µm
10 µm
10 µm

## Slide 27: Li0.3La0.567TiO3 + 0,0% La-Überschuss
1150°C / 15Min
1250°C / 10h
20°C
100°C
20°C
100°C

## Slide 28: Li0.3La0.567TiO3 + 1,5% La-Überschuss
1150°C / 15Min
1250°C / 10h
20°C
100°C
20°C
100°C

## Slide 29: Li0.3La0.567TiO3 + 1,8% La-Überschuss
1150°C / 15Min
1250°C / 10h
20°C
100°C
20°C
100°C

## Slide 30: Li0.3La0.567TiO3 + 2,0% La-Überschuss
1150°C / 15Min
1250°C / 10h
20°C
100°C
20°C
100°C

## Slide 31: Li0.3La0.567TiO3 + 2,2% La-Überschuss
1150°C / 15Min
1250°C / 10h
20°C
100°C
20°C
100°C

## Slide 32: Li0.3La0.567TiO3 + 2,5% La-Überschuss
1150°C / 15Min
1250°C / 10h
20°C
100°C
20°C
100°C

## Slide 33: Einfluss der La-Einwaage auf die Leitfähigkeit
1150°C / 15Min
1250°C / 10h
20°C
100°C

## Slide 34: Bestimmung der Aktivierungsenergien
1150°C / 15 Min. |  | 
0,0% La | 0,27 eV | 0,34 eV
1,5% La | 0,29 eV | 0,35 eV
1,8% La | 0,29 eV | 0,35 eV
2,0% La | 0,30 eV | 0,34 eV
2,2% La | 0,26 eV | 0,36 eV
2,5% La | 0,30 eV | 0,29 eV
1150°C / 15 Min. |  | 
0,0% La | 0,27 eV | 0,34 eV
1,5% La | 0,29 eV | 0,35 eV
1,8% La | 0,29 eV | 0,35 eV
2,0% La | 0,30 eV | 0,34 eV
2,2% La | 0,26 eV | 0,36 eV
2,5% La | 0,30 eV | 0,29 eV
1250°C / 10 h |  | 
0,0% La | 0,31 eV | 0,36 eV
1,5% La | 0,30 eV | 0,36 eV
1,8% La | 0,28 eV | 0,37 eV
2,0% La | 0,30 eV | 0,37 eV
2,2% La | 0,30 eV | 0,37 eV
2,5% La | 0,31 eV | 0,34 eV
1250°C / 10 h |  | 
0,0% La | 0,31 eV | 0,36 eV
1,5% La | 0,30 eV | 0,36 eV
1,8% La | 0,28 eV | 0,37 eV
2,0% La | 0,30 eV | 0,37 eV
2,2% La | 0,30 eV | 0,37 eV
2,5% La | 0,31 eV | 0,34 eV

## Slide 35: Übersicht La-Gehalt und Leitfähigkeit sKorn und sKG

## Slide 36: Erste Halbzellen mit LLTO
  System aus LTO / LLTO / LNMO
 | WAK [10-6 K-1]
LTO | 13,18 10-6 K-1
LLTO | 10,8 10-6 K-1
LNMO | 14,95 10-6 K-1
LTO
LLTO
LTO
LLTO

## Slide 37: Erste Halbzellen mit LLTO
  System aus LTO / LLTO / LNMO
LLTO
LNMO

## Slide 38: Zusammenfassung
Tools zur Untersuchung des Kornwachstums vorhanden
Herstellung von LiLaTiO3 bei Anpassung Einwaage erfolgreich
  Fremdphasen beeinflussen Leitfähigkeit kaum
  Können Sinterverhalten verbessern
  Halbzellen darstellbar

## Slide 39: Vielen Dank für die Aufmerksamkeit