## Slide 1
Elektrochemische und kernspinresonanzspektroskopische Untersuchung von Festkörperelektrolytkeramiken
Masterarbeitsvortrag von Christoph Gielisch

## Slide 2: Motivation
Bessere Energiespeicher für eine Vielzahl von Aufgaben nötig
  Elektromobilität
  Zwischenspeicher für volatile Energieerzeugung
  Mobile Devices
Möglichkeit: Anderes Elektrolytmaterial
  Festkörperelektrolyt aus Keramik
Verschiedene Systeme sind vielversprechend
  Perowskite
  NASICON
  Granate
Batterie des BMW i3
Leitsalz eines Flüssigelektrolyten
Perowskitstruktur

## Slide 3: Idee
Elektrochemische Charakterisierung
  Verbauen der Elektrolytmaterialien als Kathode in ein Flüssigelektrolytsystem
  Analyse des Lade- und Entladeverhaltens mittels Ladekennlinien und zyklischer Voltametrie
Zwei verschiedene Charakterisierungsmethoden:
In-situ NMR-Untersuchungen
  Konstruktion einer geeigneten Testzelle
  Analyse des Lade- und Entladeverhaltens mittels NMR-Spektren und Diffusionskoeffizienten
1
2

## Slide 4: Gliederung
Herstellung von Kathoden mit Festkörperelektrolytmaterial
  Herstellung der Pulver
  Pulvercharakterisierung mit MAS-NMR
  Folienguss
  Analyse mittels REM/EDX
Elektrochemische Charakterisierung
  Zellbau
  Analyse mit Lade-/Entladekennlinie und zyklischer Voltametrie
Konstruktion und Test der in-situ NMR-Testzelle
  Anforderungen an die neue Testzelle
  Konstruktion und Bau der Testzelle
  Ergebnisse der Messungen
Fazit

## Slide 5: Kathodenherstellung

## Slide 6: Pulverherstellung
Herstellung von vier Pulvern über zwei verschiedene Prozesse
Reinheitsnachweis über XRD-Spektren
Sol-Gel-Prozess
LATP
- Mischung von Al(NO3)3, LiCOOCH3 und C12H28O4Ti in Wasser
- Zugabe von Phosphorsäure, mehrere Stunden kontinuierlich rühren
- Anschließende Wärmebehandlung bei 400 °C und 900 °C
LAGP
- Mischung mit Germaniumoxid anstatt C12H28O4Ti
- Prozess erfolgt ansonsten analog zum LATP
Mischoxid-Prozess
LTO
- Dispergierung von Li2Co3 und TiO2 in Isopropanol
- Deagglomerierung und Homogenisierung mittels Attritor
- Entfernung des Isopropanols durch Rotationsverdampfung und warmes Lagern
- Kalzinierung für 12 Stunden bei 800 °C
LLTO
- Zusätzliche Dispergierung von La3O2 mit 2,5 m% Überschuss
- Kalzinierung für 8 Stunden bei 950 °C

## Slide 7: Pulvercharakterisierung mit MAS-NMR
LATP-Pulver mit unterschiedlichen Fremdphasen wurden untersucht
Referenzprobe war LiCl
Keine chemische Verschiebung zwischen Referenz und Pulver
Keine weiteren Aussagen über das Pulver mit der Methode möglich

## Slide 8: Elektrodenherstellung - Folienguss
Herstellung der Elektrodensuspension
  Dispergieren des Aktivmaterials in NMP (N-Methyl-2-pyrrolidon, C5H9NO)
  Beimengung von Leitruß (Super C65) im Verhältnis 1:1
  Homogenisierung durch Ultraschall und anschließende Zugabe von 10 m% Binder (Solef PVDF)
Folienguss der Elektroden
  Aluminiumfolie als Stromkollektor
  Verwendetes Foliengussgerät AB3320 von TQC
  Gegossene Schichtdicke war 200 µm
  Trocknung und Ausdampfung des NMP im Vakuumtrockenschrank
Stanzen der runden Proben
  Durchmesser 6 mm und 10 mm

## Slide 9: Elektrodenuntersuchung - REM
LATP
LAGP

## Slide 10: Elektrodenuntersuchung - REM
LTO
LLTO

## Slide 11: Elektrodenuntersuchung - Schichtdicke
Schichtdicken der Elektrodenfolien nach dem Trocknen bei ~40 – 50µm

## Slide 12: Elektrodenuntersuchung - EDX
Beispiel LATP
Kohlenstoff
Sauerstoff
Phosphor
Aluminium
Titan

## Slide 13: Elektrochemische Charakterisierung

## Slide 14: Zellbau
Einbau der Kathodenproben in das am Institut vorhandene Zellsystem
Knopfzellendesign
Als Elektrolyt kam LP30 zum Einsatz
Zusammenbau unter Inertgasatmosphäre in der Handschuhbox
Glasröhre mit 10 mm Innendurchmesser und Gewindeabschluss
Edelstahlfeder für Anpressdruck
Batterieprobe mit zwei Kontaktierplättchen zwischen denen Probe, Separator mit Elektrolyt und Lithiumanode angebracht sind
Glasröhre mit 10 mm Innendurchmesser und Gewindeabschluss

## Slide 15: Elektrochemische Charakterisierung LATP
Chart: Lade- & Entladelinie LATP
Chart: Zyklische Voltametrie LATP

## Slide 16: Elektrochemische Charakterisierung LAGP
Chart: Zyklische Voltametrie LAGP
Chart: Lade- & Entladelinie LAGP

## Slide 17: Elektrochemische Charakterisierung LTO
Chart: Lade- & Entladelinie LTO
Chart: Zyklische Voltametrie LTO

## Slide 18: Elektrochemische Charakterisierung LLTO
Chart: Lade- & Entladelinie LLTO
Chart: Zyklische Voltametrie LLTO

## Slide 19: Elektrochemische Charakterisierung LLTO
Chart: Lade- & Entladelinie LLTO
Chart: Zyklische Voltametrie LLTO

## Slide 20: Elektrochemische Charakterisierung LLTO
Chart: Lade- & Entladelinie LLTO
Chart: Zyklische Voltametrie LLTO

## Slide 21: Bestimmung der Lithiuminsertation
 | LATP | LAGP | LTO | LLTO
Struktureinheit | Li1,3Al0,3Ti1,7(PO4)3 | Li1,3Al0,3Ge1,7(PO4)3 | Li4Ti5O12 | Li0,33La0,577TiO3
Molare Masse |  |  |  | 
Kapazität |  |  |  | 
Kapazität pro Mol |  |  |  | 
Insertation pro Struktureinheit | 0,878 | 0,066 | 3,193 | 0,291
 | LATP | LAGP | LTO | LLTO
Struktureinheit | Li1,3Al0,3Ti1,7(PO4)3 | Li1,3Al0,3Ge1,7(PO4)3 | Li4Ti5O12 | Li0,33La0,577TiO3
Molare Masse |  |  |  | 
Kapazität |  |  |  | 
Kapazität pro Mol |  |  |  | 
Insertation pro Struktureinheit | 0,878 | 0,066 | 3,193 | 0,291
Ein Lithiumion besitzt eine einfache elektrische Ladung
  Avogadrozahl
  Ein Mol Lithiumionen hat damit eine Ladung von
Mit der Masse des Aktivmaterials und der erreichten Kapazität der Zelle kann damit die Lithiuminsertation bestimmt werden:

## Slide 22: Übersicht elektrochemische Charakterisierung
LATP
  Mittlere Lithiuminsertation
  Reaktion über den gesamten Spannungsbereich
LAGP
  Schwache Lithiuminsertation
  Quasi keine Reaktion im untersuchten Spannungsbereich
LTO
  Sehr starke Lithiuminsertation
  Ladereaktion im Bereich 1,5 V – 2,5 V, Entladereaktion ab 1,5 V
LLTO
  Mittlere Lithiuminsertation
  Reaktionsfreies Gebiet zwischen 2,0 V - 3,5 V

## Slide 23: Konstruktion und Test der in-situ NMR-Testzelle

## Slide 24: Konstruktion der NMR-Testzelle

## Slide 25: Konstruktion der NMR-Testzelle

## Slide 26: Konstruktion der NMR-Testzelle

## Slide 27: Konstruktion der NMR-Testzelle

## Slide 28: Konstruktion der NMR-Testzelle

## Slide 29: Konstruktion der NMR-Testzelle
Kleinerer Durchmesser
Amagnetische Materialauswahl
Bündiger Abschluss mit außengeführter Kontaktierung

## Slide 30: Konstruktion der NMR-Testzelle

## Slide 31: Konstruktion der NMR-Testzelle
Glaszelle, spezialgefertigt bei der LHG GmbH, Karlsruhe

## Slide 32: Konstruktion der NMR-Testzelle
Glaszelle, spezialgefertigt bei der LHG GmbH, Karlsruhe
Feder aus Kupferberyllium, angefertigt auf Nachfrage von der Febrotec GmbH, Haltern

## Slide 33: Konstruktion der NMR-Testzelle
Glaszelle, spezialgefertigt bei der LHG GmbH, Karlsruhe
Feder aus Kupferberyllium, angefertigt auf Nachfrage von der Febrotec GmbH, Haltern
Teflon Abstands- und Kontaktierplättchen, aus Teflonstab geschnitten, geschliffen und mit Kupferband versehen

## Slide 34: Konstruktion der NMR-Testzelle
Glaszelle, spezialgefertigt bei der LHG GmbH, Karlsruhe
Feder aus Kupferberyllium, angefertigt auf Nachfrage von der Febrotec GmbH, Haltern
Teflon Abstands- und Kontaktierplättchen, aus Teflonstab geschnitten, geschliffen und mit Kupferband versehen
Stempel in PTV Creo Parametric konstruiert und an einer CNC-Drehmaschine aus einem Messingstab gefräst

## Slide 35: Konstruktion der NMR-Testzelle
Glaszelle, spezialgefertigt bei der LHG GmbH, Karlsruhe
Feder aus Kupferberyllium, angefertigt auf Nachfrage von der Febrotec GmbH, Haltern
Teflon Abstands- und Kontaktierplättchen, aus Teflonstab geschnitten, geschliffen und mit Kupferband versehen
Stempel in PTV Creo Parametric konstruiert und an einer CNC-Drehmaschine aus einem Messingstab gefräst

## Slide 36: Konstruktion der NMR-Testzelle
Glaszelle, spezialgefertigt bei der LHG GmbH, Karlsruhe
Feder aus Kupferberyllium, angefertigt auf Nachfrage von der Febrotec GmbH, Haltern
Teflon Abstands- und Kontaktierplättchen, aus Teflonstab geschnitten, geschliffen und mit Kupferband versehen
Stempel in PTV Creo Parametric konstruiert und an einer CNC-Drehmaschine aus einem Messingstab gefräst
Handelsübliche M3-Gewindemutter aus dem Baumarkt

## Slide 37: Teile der NMR-Testzelle

## Slide 38: Verwendete in-situ NMR-Testzelle
Ziel ist ein Test der grundlegenden Funktionalität
Lithium-Schwefel-Zelle, da Vergleich mit vorherigen Arbeiten möglich
Entladen
Laden
Chart: Lade- & Entladelinie LiS
Herstellung der Kathode erfolgte äquivalent zu den anderen Proben
Vor dem Einsatz im NMR wurde die Zelle zweifach zykliert

## Slide 39: Testzelle - Diffusionskoeffizient
Als Referenz kam eine 1:2 LiCl-H2O-Lösung zum Einsatz
Referenz im Röhrchen
Referenz in der Testzelle
LiS-Zelle in der Testzelle
Messungen verrauschen zwar immer stärker, sind aber möglich, solange kein Strom fließt
Diffusionskoeffizienten konnten ermittelt werden

## Slide 40: Testzelle – Vergleich mit der Referenz
Rot: Lithiumchlorid-Referenz; Grün: Lithium-Schwefel-Zelle
Metallisches Lithium
Ionisches Lithium
Die Lithium-Schwefel-Zelle besitzt einen zweiten Peak bei 245ppm, welcher dem metallischen Lithium zuzuordnen ist

## Slide 41: Testzelle – Vergleich zweier Ladezustände
Chart: Zyklische Voltametrie
Grün: LiS-Zelle ungeladen; Lila: LiS-Zelle nach 1,5h Laden
Metallisches Lithium
Ionisches Lithium
Beiprodukte
Nach 1,5 h Laden mit 50 µA zeigt sich eine Verschiebung vom ionischen zum metallischen Lithium
Es entstehen Nebenpeaks des ionischen Lithiums, welche Beiprodukten der Reaktion zuzuordnen sind

## Slide 42: Mögliche Verbesserungen der Testzelle
Die stromdurchflossene Kupferberylliumfeder baut ein eigenes Magnetfeld auf
  Trennung von mechanischer und elektrischer Anforderung
  Kontaktierung muss über separate Leitung erfolgen
  Kürzere Feder, längere Abstandshalter
Die Stempel können als Verbund mit weniger Messing gefertigt werden

## Slide 43: Fazit
MAS-NMR bietet für die untersuchten Keramiken keinen Informationszugewinn gegenüber Röntgenspektren
Elektrochemische Untersuchung zeigt unterschiedliches Reaktionsverhalten der untersuchten Keramiken
  Das LATP zeigt einen sehr breiten Spannungsbereich, in dem es reagiert
  Beim LAGP ist kaum reaktives Verhalten beobachtbar
  Das LLTO scheint im Bereich zwischen 2,0V – 3,5V nicht zu reagieren
Die Konstruktion einer in-situ Testzelle war erfolgreich und konnte mit einer Lithium-Schwefel-Batterie getestet werden

## Slide 44: Fazit
MAS-NMR bietet für die untersuchten Keramiken keinen Informationszugewinn gegenüber Röntgenspektren
Elektrochemische Untersuchung zeigt unterschiedliches Reaktionsverhalten der untersuchten Keramiken
  Das LATP zeigt einen sehr breiten Spannungsbereich, in dem es reagiert
  Beim LAGP ist kaum reaktives Verhalten beobachtbar
  Das LLTO scheint im Bereich zwischen 2,0V – 3,5V nicht zu reagieren
Die Konstruktion einer in-situ Testzelle war erfolgreich und konnte mit einer Lithium-Schwefel-Batterie getestet werden
Ein besonderer Dank an Frau Guthausen für die Hilfe am NMR, Paul Zielonka für die Unterstützung bei der Pulverherstellung, den Technikern für das Drehen der Messingteile und Claudia Bucharsky, Günter Schell und Thomas Hupfer für die Betreuung der Arbeit

## Slide 45: Fazit
MAS-NMR bietet für die untersuchten Keramiken keinen Informationszugewinn gegenüber Röntgenspektren
Elektrochemische Untersuchung zeigt unterschiedliches Reaktionsverhalten der untersuchten Keramiken
  Das LATP zeigt einen sehr breiten Spannungsbereich, in dem es reagiert
  Beim LAGP ist kaum reaktives Verhalten beobachtbar
  Das LLTO scheint im Bereich zwischen 2,0V – 3,5V nicht zu reagieren
Die Konstruktion einer in-situ Testzelle war erfolgreich und konnte mit einer Lithium-Schwefel-Batterie getestet werden
Danke für Ihre Aufmerksamkeit! Fragen?
Ein besonderer Dank an Frau Guthausen für die Hilfe am NMR, Paul Zielonka für die Unterstützung bei der Pulverherstellung, den Technikern für das Drehen der Messingteile und Claudia Bucharsky, Günter Schell und Thomas Hupfer für die Betreuung der Arbeit